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КЛИЕНТСКАЯ ТАБЛИЦА
Пакеты качества металлокаркаса TERRASOV

Каркас под террасную доску • ECO / BASE / PRO / ARCHITECT
	Одинаково для всех пакетов. Несущая способность, сечения и максимальный шаг элементов по проекту/требованиям террасной доски, устойчивость, качество силовых соединений, крепление к основанию и свободный водоотвод являются обязательными. BASE — базовый стандарт TERRASOV и применяется по умолчанию, если иной пакет прямо не указан в договоре. ECO применяется только при прямом выборе заказчика.


	Показатель
	ECO
	BASE — по умолчанию
	PRO
	ARCHITECT

	Позиционирование
	Экономичный функциональный каркас
	Базовый стандарт TERRASOV
	Повышенная точность и защита
	Максимальный ресурс и точность

	Проект каркаса
	Не включён; монтаж по согласованной схеме/ТЗ
	Не обязателен; монтаж по согласованной схеме/ТЗ
	Обязательный проект каркаса
	Обязательный проект каркаса

	Минимальная толщина стенки металла*
	Не менее 2 мм
	Не менее 2 мм
	Не менее 3 мм
	Не менее 3 мм

	Плоскость верхних граней лаг*
	≤ 4 мм под рейкой 2 м
	≤ 3 мм под рейкой 2 м
	≤ 2 мм под рейкой 2 м
	≤ 1 мм под рейкой 2 м

	Перепад соседних лаг*
	≤ 3 мм
	≤ 2 мм
	≤ 1,5 мм
	≤ 1 мм

	Прямолинейность рядов лаг*
	≤ 6 мм на 2 м
	≤ 4 мм на 2 м
	≤ 2 мм на 2 м
	≤ 1 мм на 2 м

	Сварные соединения
	Конструктивное исполнение; зачищаются только опасные и мешающие наплывы
	Конструктивное исполнение; удаляются острые кромки и выраженные наплывы
	Дополнительная зачистка доступных сварных узлов
	Максимально аккуратная подготовка сварных узлов перед защитным покрытием

	Антикоррозионная защита
	Сплошная обработка не входит. Допускается только если проектом она не обязательна
	Сплошная грунт-эмаль по ржавчине на доступных поверхностях; восстановление покрытия после сварки и монтажа
	Механическая подготовка и обезжиривание + грунт-эмаль по ржавчине по регламенту производителя; контроль непрокрасов и подкраска
	Горячее цинкование элементов по проекту; повреждения и зоны сварки восстанавливаются цинконаполненным составом

	Ожидаемый срок службы каркаса**
	8–12 лет
	15–20 лет
	20–30 лет
	30–50 лет

	Контроль геометрии
	Итоговая проверка основных зон
	Проверка плоскости, ключевых узлов и шага лаг
	Пооперационный контроль геометрии и фото ключевых этапов
	Усиленный пооперационный контроль + исполнительная фиксация

	Внешний вид скрытого каркаса
	Не нормируется, кроме безопасности и пригодности под настил
	Технологически аккуратный
	Повышенная аккуратность доступных зон
	Максимально аккуратное исполнение и защита


* Допуски относятся к геометрии верхних граней металлических лаг до монтажа террасной доски и проверяются на готовом закреплённом каркасе. Указанная толщина стенки металла является минимальной для пакета; проект или расчёт может требовать большей толщины и/или сечения. Начиная с PRO проект каркаса обязателен. Требования проекта, расчёта и инструкции производителя доски имеют приоритет. Для ECO отсутствие сплошной антикоррозионной обработки является особенностью выбранного пакета и не применяется там, где защитное покрытие обязательно по проекту или условиям эксплуатации.
** Срок службы указан ориентировочно и не является гарантийным сроком. Оценка предполагает наружную эксплуатацию без постоянного контакта с водой, дорожными солями и химически агрессивной средой. Фактический ресурс зависит от толщины и марки стали, влажности, водоотведения, качества сварки и антикоррозионной обработки, повреждений покрытия и условий обслуживания.
Выбранный пакет:   ☐ ECO     ☒ BASE — по умолчанию     ☐ PRO     ☐ ARCHITECT
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