КЛИЕНТСКАЯ ТАБЛИЦА

Пакеты качества металлокаркаса TERRASOV

Каркас под террасную доску • ECO / BASE / PRO / ARCHITECT

Одинаково для всех пакетов. Несущая способность, сечения и максимальный шаг элементов по проекту/требованиям террасной доски, устойчивость, качество силовых соединений, крепление к основанию и свободный водоотвод являются обязательными. BASE — базовый стандарт TERRASOV и применяется по умолчанию, если иной пакет прямо не указан в договоре. ECO применяется только при прямом выборе заказчика.

| Показатель | ECO | BASE — по умолчанию | PRO | ARCHITECT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Позиционирование | Экономичный функциональный каркас | Базовый стандарт TERRASOV | Повышенная точность и защита | Максимальный ресурс и точность |
| Проект каркаса | Не включён; монтаж по согласованной схеме/ТЗ | Не обязателен; монтаж по согласованной схеме/ТЗ | Обязательный проект каркаса | Обязательный проект каркаса |
| Минимальная толщина стенки металла* | Не менее 2 мм | Не менее 2 мм | Не менее 3 мм | Не менее 3 мм |
| Плоскость верхних граней лаг* | ≤ 4 мм под рейкой 2 м | ≤ 3 мм под рейкой 2 м | ≤ 2 мм под рейкой 2 м | ≤ 1 мм под рейкой 2 м |
| Перепад соседних лаг* | ≤ 3 мм | ≤ 2 мм | ≤ 1,5 мм | ≤ 1 мм |
| Прямолинейность рядов лаг* | ≤ 6 мм на 2 м | ≤ 4 мм на 2 м | ≤ 2 мм на 2 м | ≤ 1 мм на 2 м |
| Сварные соединения | Конструктивное исполнение; зачищаются только опасные и мешающие наплывы | Конструктивное исполнение; удаляются острые кромки и выраженные наплывы | Дополнительная зачистка доступных сварных узлов | Максимально аккуратная подготовка сварных узлов перед защитным покрытием |
| Антикоррозионная защита | Сплошная обработка не входит. Допускается только если проектом она не обязательна | Сплошная грунт-эмаль по ржавчине на доступных поверхностях; восстановление покрытия после сварки и монтажа | Механическая подготовка и обезжиривание + грунт-эмаль по ржавчине по регламенту производителя; контроль непрокрасов и подкраска | Горячее цинкование элементов по проекту; повреждения и зоны сварки восстанавливаются цинконаполненным составом |
| Ожидаемый срок службы каркаса** | 8–12 лет | 15–20 лет | 20–30 лет | 30–50 лет |
| Контроль геометрии | Итоговая проверка основных зон | Проверка плоскости, ключевых узлов и шага лаг | Пооперационный контроль геометрии и фото ключевых этапов | Усиленный пооперационный контроль + исполнительная фиксация |
| Внешний вид скрытого каркаса | Не нормируется, кроме безопасности и пригодности под настил | Технологически аккуратный | Повышенная аккуратность доступных зон | Максимально аккуратное исполнение и защита |

* Допуски относятся к геометрии верхних граней металлических лаг до монтажа террасной доски и проверяются на готовом закреплённом каркасе. Указанная толщина стенки металла является минимальной для пакета; проект или расчёт может требовать большей толщины и/или сечения. Начиная с PRO проект каркаса обязателен. Требования проекта, расчёта и инструкции производителя доски имеют приоритет. Для ECO отсутствие сплошной антикоррозионной обработки является особенностью выбранного пакета и не применяется там, где защитное покрытие обязательно по проекту или условиям эксплуатации.
** Срок службы указан ориентировочно и не является гарантийным сроком. Оценка предполагает наружную эксплуатацию без постоянного контакта с водой, дорожными солями и химически агрессивной средой. Фактический ресурс зависит от толщины и марки стали, влажности, водоотведения, качества сварки и антикоррозионной обработки, повреждений покрытия и условий обслуживания.

Выбранный пакет:   ☐ ECO     ☒ BASE — по умолчанию     ☐ PRO     ☐ ARCHITECT